CH81型高压密封复合介质电容器 特征与用途 采用陶瓷圆管全密封结构，轴向引出，防潮性好。 有13个壳号，额定电压范围：2KV ～ 30KV；标称电容量范围： 0.001µF ～ 1µF. 具有耐高电压，高绝缘电阻等电性能。 用于直流和脉动电路的各种电子设备中。 体积小，重量轻。 技术与性能指标 详细规范：SJ659-73 气候类别：55/085/10 电容量允许偏差：：±5%;±10%;;±20% 损耗角正切：≤ 0.01 .绝缘电阻：CR≤0.1μF ≥10000MΩ CR > 0.1μF ≥2000S 耐电压：1.5UR 额定电压、标称电容量与尺寸 外壳编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 尺寸mm L 43 52 68 53 53 68 78 103 78 103 103 103 103 D 20 20 20 25 36 36 36 36 40 40 48 55 55 D1 22 22 22 28 39 39 39 39 44 44 52 59 59 最大重量（g） 50 60 75 90 120 140 150 200 170 265 480 650 870 额定 电压 KV 标称电容量 （） 外壳编号 引出头螺栓尺寸 额定 电压 KV 标称电容量 （） 外壳编号 引出头螺栓尺寸 L1 D L1 D 2 0.033 1 12 M4 8 0.22 13 20 M6 10 0.001 3 12 M4 0.0022 0.047 0.0033 0.22 5 0.0047 4 0.33 0.01 6 0.47 0.022 7 1 11 20 M6 0.033 9 3 0.022 1 12 M4 0.047 0.033 2 0.1 11 20 M6 0.047 15 0.001 4 12 M4 0.1 5 0.0022 022 6 0.0033 5 0.33 7 0.0047 7 0.47 9 0.01 8 4 0.01 1 12 M4 0.022 9 0.022 2 0.033 11 20 M6 0.033 4 20 0.001 7 12 M4 0.047 0.0022 0.1 6 0.0033 0.22 9 0.0047 9 0.33 0.01 10 0.47 12 20 M6 0.022 11 20 M6 6.3 0.022 5 12 M4 0.033 12 0.047 7 0.047 13 0.1 8 30 0.001 8 12 M4 0.22 11 20 M6 0.0022 8 0.0022 1 12 M4 0.0033 10 0.0033 0.0047 0.0047 0.01 11 20 M6 0.01 4 0.022 13 0.022 6 0.033 7

电　话：0392-3291332,13503929402     
邮 编：458000             地址：国营794厂